附件6：技术文件（共4个）

文件1：

第八届全国职业院校学生纺织面料检测技能大赛

考核大纲

一、竞赛内容及要求

（一）理论部分（闭卷笔试，满分100分，时间1小时）

1、掌握纺织纤维相关定义、基本性能、指标及测试；

2、掌握纱线基本性能、有关定义、指标及测试；

3、掌握织物基本性能、有关定义、指标及测试；

4、掌握纺织面料分析的程序及内容；

5、掌握涉及纤维、纱线、织物的相关计算；

6、掌握机织物组织结构的基本概念及分类，机织物基本组织的分析方法及上机图的绘制；

7、能追踪纺织检测技术新发展，并对纺织检测标准近年来的新发展、新变化有所了解。

注：考试题型及比例

名词解释10%；选择题 30%；填空题 25% ；作图题 15% ；问答题20%。

（二）实践操作（满分100分，时间4小时）

1、依据机织面料分析及性能检测相关国家标准，规范进行相关仪器的操作使用；

2、完成对所给纺织面料的定性分析（3块机织物）；

3、完成纱线结构分析（1块机织物，纱线结构特征的描述、纱线线密度测试）；

4、完成机织面料的分析，要求参赛选手完成1块机织物的织物分析（正反面、经纬向、织物组织、上机图、一花色纱排列、织物密度、织缩率）；

仪器的使用与操作过程应符合规范，在此前提下应力求用时少、结果准。参赛选手观测记录数据必须是原始的真实数据，要求采用统一的记录、计算表格。测量数据的记录必须按规范要求填写不得篡改，并按要求汇总资料，完成分析报告。整个操作要求在规定的场所、时间和实验条件下独立完成。

# 二、成绩评定方法

（一）比赛成绩

1、理论（10%）：以书面形式考核，卷面满分100分。

2、实践操作（90%）：

（1）操作规范（20%）：由裁判现场打分，满分100分。

（2）分析结果（80%）：根据分析报告打分，满分100分。

#### （二）比赛等级评定

1、一等奖     2、二等奖     3、三等奖     4、优秀奖

# 三、大赛所需物品

（一）赛委会提供原材料、主要仪器设备

1、电子天平、光学显微镜、纱线捻度仪、织物密度镜、剪刀、直尺等。

2、载玻片、试管、挑针、镊子、刀片、酒精灯及各类常规化学分析试剂。

3、草稿纸、意匠纸、打火机、铅笔、签字笔、橡皮、胶带纸等相关材料。

（二）参赛选手自备物品

选手自备计算器、织物照布镜。

（三）大赛面料

1、比赛面料由中国纺织服装教育学会统一提供，织物组织和色纱排列、织缩率、织物密度、线密度、平方米重测试、捻度分析所用面料尺寸60cm×60cm，至少包含3个完整的色纱和组织循环。原料定性分析所用面料尺寸为10cm×10cm。选手应根据测试项目的要求合理取样，比赛过程中不再另外提供面料。

2、织物原料不超过3组分，为棉、毛、丝、麻、粘胶、涤纶、腈纶、锦纶、氨纶等常规原料。

3、比赛用面料将在比赛当天由具有资质的第三方检测机构提供参考答案，作为评分依据。

# 四、大赛推荐的标准及参考书目

1、GB/T 29256.1-2012 纺织品 机织物结构分析方法 第1部分：织物组织图与穿综、穿筘及提综图的表示方法

2、GB/T 29256.3-2012 纺织品 机织物结构分析方法 第3部分：织物中纱线织缩的测定

3、GB/T 29256.4-2012 纺织品 机织物结构分析方法 第4部分：织物中拆下纱线捻度的测定

4、GB/T 29256.5-2012 纺织品 机织物结构分析方法 第5部分：织物中拆下纱线线密度的测定

5、GB/T 4668-1995 机织物密度的测定

6、GB/T 29256.6-2012 纺织品 机织物结构分析方法 第6部分：织物单位面积经纬纱线质量的测定

7、FZ/T 01057.1-2007 纺织纤维鉴别试验方法：通用说明

8、FZ/T 01057.2-2007纺织纤维鉴别试验方法：燃烧法

9、FZ/T 01057.3-2007纺织纤维鉴别试验方法：显微镜观察法

10、FZ/T 01057.4-2007纺织纤维鉴别试验方法：溶解性试验方法

11、耿琴玉 主编 纺织材料检测，2013年，东华大学出版社

12、侯翠芳 主编 织物组织分析与应用，2010年，中国纺织出版社

# 五、说明

1、由于时间和条件限制，本次大赛不考虑大气条件对分析结果的影响，不需进行调湿处理或烘干等，具体检测项目需按照指定条件参数进行相关计算和分析；另各相关试验的根数或次数不完全按照标准执行，可酌情减少，具体测试次数可见织物分析表格的要求。

2、分析时，不考虑纱线中非纤维物质的存在。

3、由于时间限制，各相关试验的根数或次数不完全按照标准执行，可酌情减少。

4、实践操作考核要求参赛选手在规定的场所、时间和实验条件下独立完成。原始数据的记录必须按规范要求填写不得篡改。卷面要求字迹端正，书写清晰。

5、理论考试参考题库、实践操作考核参考试卷、实践操作检测结果评分标准、考核操作规范评分标准见后续通知。

6、未尽事宜，由大赛组委员会统一解释。

文件2：

第八届全国职业院校学生纺织面料检测技能大赛

实践操作考核练习卷

# 一、贴样(5%)

按沿纵向为经向、沿横向为纬向；正面朝上粘贴样布。

二、织物结构分析(35%)

1、色纱排列分析(5%)

|  | 颜色 | 粘贴 样处 | 色经色纬排列 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 织物纱线排列顺序 | 经纱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纬纱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、织物上机图(20%)

| 上机图 | 说明：若上述图表的大小不够分析，可在反面另附表格 |
| --- | --- |

3、织物密度测试(10%)

|  | 测量距离cm | 测量数据(根) | 平均密度(根/10cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |  |
| 织物密度测定 | 经纱密度 | 区域1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纬纱密度 | 区域1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明：1、当织物中纱线稀密相同时，只填写区域1的密度 2、当织物中不同区域纱线稀密不同时，可分别填写2个区域的密度 ，或者按照区域比例进行修正。 3、化纤长丝面料建议采用密度尺测试。 |

三、织物其它指标分析(60%)

1、织物平方米干重测试(8%)

- 已知测试面料实际回潮率为12%。

| 项目 | 试样面积(cm*cm) | 试样质量(g) | 经纬纱测试质量(g) | 单位面积经纱质量(g/m2) | 单位面积纬纱质量(g/m2) | 单位面积织物实际质量(g/m2) | 单位面积织物干重(g/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量测定 |  |  | 经纱 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬纱 |  |  |  |  |  |

2、织物经纬纱缩率测试(8%)

| 项目 |  | 纱线原长(mm) | 伸直 张力 (cN) | 纱线伸直后总长度(mm) | 平均织缩率(%) | 贴样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 |  |  |
| 织物织缩率测定 | 经纱1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经纱2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纬纱1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纬纱2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明：1、当织物同一方向织缩率只有1种时，只需填经纱1、纬纱1 2、当同一方向不同织缩率纱线较多，不需全部测出，只需填写2种 |

3、织物经纬纱线线密度测试(10%)

- 已知测试面料经纬纱实际回潮率为12%。

| 项目 |  | 纱线长度(mm) | 纱线根数(根) | 平均伸直长度(mm/根) | 纱线质量(g) | 纱线线密度(tex) /长丝线密度(D) | 贴样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纱线线密度测定 | 经纱1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经纱2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纬纱1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纬纱2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明： 1、当织物同一方向线密度只有1种时，只需填经纱1、纬纱1，当织物同一方向不同线密度纱线较多时，只需填写2种。 |

4、织物经纬纱线捻度测试(10%)

| 项目 |  | 类别 | 捻向 | 预加张力(cN) | 试验长度(mm) | 捻回数 | 平均捻度(捻/10cm) | 贴样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 次数 |  |  |
| 纱线捻度测定 | 经纱 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | 纬纱 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | 说明：1、类别填写短纤维纱、长丝纱、包芯纱等。 2、若为股线，只需测定股线捻度，不需再次测定股线中各组分的捻度。 3、当织物经向或纬向有捻度不同的纱线，只需测占比例较大的那种纱线的捻度。 |

5、织物经纬纱线原料定性分析(24%)

| 面料1 | 简述观察特征 |
| --- | --- |
|  | 经纱 | 纬纱 |
| 手感目测 |  |  |
| 燃烧法 |  |  |
| 显微镜 |  |  |
| 化学溶解法 |  |  |
| 贴样 |  |  |
| 鉴别结果 |  |  |
| 面料2 | 简述观察特征 |
|  | 经纱 | 纬纱 |
| 手感目测 |  |  |
| 燃烧法 |  |  |
| 显微镜 |  |  |
| 化学溶解法 |  |  |
| 贴样 |  |  |
| 鉴别结果 |  |  |
| 面料3 | 简述观察特征 |
|  | 经纱 | 纬纱 |
| 手感目测 |  |  |
| 燃烧法 |  |  |
| 显微镜 |  |  |
| 化学溶解法 |  |  |
| 贴样 |  |  |
| 鉴别结果 |  |  |
|  | 说明：1、选用适当的鉴别方法。 2、当织物经向或纬向有不同原料的纱线，需测其中两种纱线的原料。 |

文件3：

第八届全国职业院校学生纺织面料检测技能大赛

检测结果评分标准

| 项目 | 观察点 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 织物组织结构分析 （30%） | 贴样 | 5分 | 1.正反面贴样正确2分，错误，0分 2.经纬向贴样正确3分，错误，0分 |
|  | 色纱排列 | 5分 | 1、色纱排列分析完全正确，5分，其中经纱排列、纬纱排列各占2.5分，错误，0分 2、色纱排列分析正确，但表述不准确、不规范，扣除1-2分 |
|  | 上机图 | 20分 | 1、正确，20分，其中组织图12分，穿筘图2分，穿综图3分、提综图3分，细节上错误可酌情1-3分 2、组织图正确，但表述不准确，扣除1-2分 |
| 织物密 度测定（10%） | 测量长度 | 2分 | 填写正确计2分，其中经纬向填写各1分，错误或不填0分 |
|  | 平均密度 | 8分 | 1、经纬密度各4分 2、当由于织物中纱线稀密不同而测定2个区域中的密度时，总分值不变，各项目按比例得分 |
| 织物织 缩率测定（8%） | 纱线原长 | 2分 | 填写正确计2分，经纬向填写各1分，错误或不填0分 |
|  | 伸直张力 | 2分 | 填写正确计2分，经纬向填写各1分，错误或不填0分 |
|  | 平均织缩率 | 4分 | 1、经纬织缩率各2分 2、若测2组织缩率，总分值不变，各项目按比例得分 |
| 单位面积质量测定（8%） | 试样面积 | 2分 | 填写正确2分，错误或不填0分 |
|  | 单位 面积质量 | 6分 | 1、单位面积经纱质量、单位面积纬纱质量、单位面积织物质量各2分 |
| 纱线捻 度测试（10%） | 类别 | 1分 | 经纬向填写各0.5分，填写正确计1分，错误或不填0分 |
|  | 捻向 | 1分 | 经纬向填写各0.5分，填写正确计1分，错误或不填0分 |
|  | 预加张力 | 1分 | 经纬向填写各0.5分，超过或不填0分 |
|  | 试样长度 | 1分 | 经纬向填写各0.5分，填写正确计1分，错误或不填0分 |
|  | 平均捻度 | 6分 | 经纬纱平均捻度各3分 |
| 纱线线 密度测定（10%） | 纱线长度 和纱线根数 | 2分 | 填写正确计2分，经纬向填写各1分，错误或不填0分 |
|  | 纱线 伸直长度 | 2分 | 填写正确计2分，经纬向填写各1分，错误或不填0分 |
|  | 纱线 线密度 | 6分 | 1、经纬纱平均线密度各3分 2、若测2组线密度，总分值不变，各项目按比例得分 |
| 织物原 料测定（24%） | 鉴别方法 和特征描述 | 12分 | 1、鉴别方法合理，过程描述准确，得12分，其中一块织物经纱、纬纱原料鉴定各2分 2、鉴别方法不太全面、合理，过程描述不太准确，得6分，其中一块织物经纱、纬纱原料鉴定各1分 3、方案不合理，得0分 |
|  | 鉴定结果 | 12分 | 1、鉴定结果准确，得12分，其中一块织物经纱、纬纱原料鉴定各2分 2、鉴定结果不准确，得0分，若为混纺纱线，鉴别出其中一种组成成分得1分 3、若测2组原料，总分值不变，各项目按比例得分 |

注：1、经监考老师确认没有进行某项目测试而随意估算具体数值，无论对错均不得分。

2、如遇特殊情况，则由竞赛裁判组讨论决定。

3、测试时所有需要特殊说明之处均可在备注栏说明。

文件4：

第八届全国职业院校学生纺织面料检测技能大赛

操作规范评分标准

| 项目 | 内 容 | 标准 分值 | 观测点及评分参考 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范 | 比较 规范 | 一般 | 不规范 | 备注 |  |
| 密度测定 (10%) | 1、选样部位 | 5 | 5-4 | 3-2 | 1 | 0 |  |  |
|  | 2、正确使用密度镜 | 5 | 5-4 | 3-2 | 1 | 0 |  |  |
| 捻度、缩率(35%) | 1、捻度仪规范、熟练使用 | 25 | 25-20 | 19-10 | 9-1 | 0 |  |  |
|  | 2、纱线抽取时退捻情况 | 10 | 10-8 | 7-4 | 3-1 | 0 |  |  |
| 单位面积质量、线密度(10%) | 1、选取试样是否符合要求 | 5 | 5-4 | 3-2 | 1 | 0 |  |  |
|  | 2、电子天平规范使用 | 5 | 5-4 | 3-2 | 1 | 0 |  |  |
| 原料检测(35%) | 1、取样方式 | 5 | 5-4 | 3-2 | 1 | 0 |  |  |
|  | 2、酒精灯的使用 | 5 | 5-4 | 3-2 | 1 | 0 |  |  |
|  | 3、显微镜的操作 | 10 | 10-8 | 7-4 | 3-1 | 0 |  |  |
|  | 4、显微镜调试出的图像示意裁判确认 | 10 | 10 |  |  | 0 |  |  |
|  | 5、试管、烧杯等仪器的使用，试剂的取用 | 5 | 5-4 | 3-2 | 2-1 | 0 | 未用到化学试剂的此项评分参考其他操作项目 |  |
| 规章制度 (10%) | 1、仪器、药品、试剂使用后的复位 | 4 | 4-3 | 2-1 | 1 | 0 |  |  |
|  | 2、操作环境是否整洁 | 4 | 4-3 | 2-1 | 1 | 0 |  |  |
|  | 3、节约用水、耗材 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |

注：1. 经监考老师确认没有进行某项目测试而随意估算具体数值，无论对错均不得分。

2．评分时所有需要特殊说明之处均可在备注栏说明。

3．如遇特殊情况，则由大赛裁判组讨论决定。