附件7：

“宁纺杯”第十二届全国职业院校学生纺织面料检测技能大赛

理论考试参考题库

- 名词解释（每题2分）

1、预调湿：纺织品放置在相对湿度10%~25%，温度不超过50℃的大气条件下，使之接近平衡。

2、公量：纺织材料在公定回潮率时所具有的重量。

3、线密度：指1000米长的纤维或纱线所具有的公定重量克数，单位为特克斯。

4、标准大气：是指相对湿度和温度受到控制的环境，根据GB/T6529-2008，应是温度20℃、容差为±2℃，相对湿度为65%、容差为±4%。

5、调湿：在进行材料物理或机械性能测试前，往往需要在标准大气下放置一定的时间，使其从吸湿达到标准平衡回潮率，这样的处理过程称为调湿。

6、再生纤维：以天然的高聚物为原料，经化学和机械方法制成，化学组成与原高聚物基本相同的化学纤维。

7、差别化纤维：一般指在原有纤维组成基础上经过物理或化学改性处理，使性能获得一定程度改善的纤维。

8、机织物：由相互垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按一定的浮沉规律交织而成的织物。

9、双层组织：由两组以上各自独立的经纱与两组以上各自独立的纬纱交织而成相互重叠两层（或称表里两层）的组织。

10、回潮率：纺织材料中所含水分重量对纺织材料干重的百分比。

11、色牢度：即染色牢度，是指纺织品在印染加工或服用过程中，经受各种外界条件的作用后所引起的颜色变化程度。

12、捻系数：表示纱线加捻程度指标，其物理意义是α=kδtanβ，可用来比较不同粗细纱线的加捻程度。

13、色织物：指以经过练漂、染色之后的纱线为原料，织造加工出来的织物。

14、标准GB/T 3922-2013（ISO 105-E04:2013，MOD）的含义：推荐性国家标准，标准编号为3922，2013年发布（修改采用了国际标准105-E04:2013）。

15、极限氧指数：LOI(极限氧指数)：指材料经点燃后在氧氮大气里持续燃烧所需的最低氧气浓度，一般用氧气占氧氮混合气体的体积百分比数来表示。

16、组织点飞数：同一个系统中相邻两根纱线上相应经（纬）组织点间相距的组织点数，以S来表示。

17、混纺织物：经纬纱相同，均是由两种或两种以上的纤维混合纺制而成的纱线经过织造加工而成的织物。

18、棉纤维成熟度：指棉纤维胞壁增厚程度，或纤维素淀积的程度。

19、复合纤维：是指在同一纤维截面上存在两种或两种以上的聚合物或者性能不同的同种聚合物的纤维。

20、变形丝：化学纤维原丝经过变形加工使之具有卷曲、螺旋、环圈等外观特性，而呈现膨松性、伸缩性的长丝。

21、水洗尺寸变化率：织物洗后尺寸与洗前尺寸的差值与洗前尺寸的百分率。

22、有机棉：在农业生产中，以有机肥、生物防治病虫害、自然耕作为主，不使用化学制品，从种子到农产品全天然无污染生产的棉花。

23、交织织物：用两种及以上不同原料的纱线或长丝分别作经纬纱织成的织物。

24、织物密度：织物中经向或纬向单位长度内的纱线根数，有经密和纬密之分。

25、涤纶POY111dtex/96f：指涤纶预取向丝，线密度为111dtex，由96根单丝组成。

26、JC14tex：精梳纯棉14特克斯的单纱。

27、断裂强度：是指单位线密度纤维或纱线所能承受的绝对强力。

28、复丝纱：两根或两根以上的单丝并合一起的丝束，如化纤一个喷丝头数个喷丝孔出来并在一起的长丝。

29、织缩率：织物中纱线的伸直长度与在织物中该纱线两端距离的差对后者的百分率。

30、紧度：指织物中纱线挤紧的程度，有经向紧度和纬向紧度之分，用单位长度内纱线直径之和所占百分率来表示。

31、计量：是实现单位统一、量值准确可靠的活动

32、支数毛：同质毛的品质评定根据羊毛平均细度、细度离散系数、粗腔毛率等按支分成70支、66支、64支、60支，故同质毛又称支数毛。

33、蚕丝细度表达式28/30D的含义：生丝细度的特有表达方法，表示丝的的平均细度为29D。

34、生态纺织品：广义上讲：纺织品的原料资源可再生或可重复利用；生产加工过程中对环

境不会造成不利的影响；使用过程中，消费者的安全和健康以及环境不会受到损害；废

弃以后能在自然条件下降解或不对环境造成新的污染。

狭义上讲：生态纺织品是指狭义的生态纺织品则着重考虑消费者使用过程中对消费者及

环境的安全和健康影响，它的特定含义是这类纺织品经过毒理学测试并符合一定的要求。

35、检验：是对产品的一个或多个特性进行测量、检查、试验及计量，并将其结果与规定的

要求进行比较，以确定每项特性的合格情况所进行的活动。

36、检测：是按规定程序确定一种或多种特性或性能的技术操作。

37、测量：是测定被测对象量值的过程。

38、马克隆尼值：指每英寸长棉纤维重量的微克数。

39、旦尼尔：指的是9000米长纱线在公定回潮率下的质量克数。

40、配色模纹：利用不同颜色的经纬纱线与织物组织相配合，在织物表面能构成各种不同的花形图案，称为配色模纹。

二、选择题（每题1分）

1、纺织品检验时，试样在进入试验用标准大气时为____。                             （A）

A.吸湿状态       B.放湿状态      C.平衡状态     D.吸湿或放湿

2、织物设计中在经纬纱线密度配置上，大多数采取经纱特数______纬纱特数，较少采用的是经纱特数______纬纱特数。                                                    （B）

A.等于或大于；小于  B.等于或小于；大于 C. 小于；大于或等于 D. 大于；小于或等于

3、棉纺中，当两种纤维混纺时，混纺比的表示，我国采用____。                   （A）

A.以干燥重量的百分数表示      B.以标准状态下调湿重量的百分数表示

C.以标准重量的百分数表示      D.公定回潮率下的重量百分数来表示

4、测试机织物拉伸断裂强度的方法有____。                                        （B）

A.单舌法         B.抓样法        C.落锤法         D.双缝法

5、棉毛布的组织属于______。                                                 （C）

A.平针组织       B.双反面组织    C.双罗纹组织     D.罗纹组织

6、下列　       可以作为十二枚缎纹的飞数。                                  （D）

A. 2              B. 3            C. 4 　           D. 5

7、毛绒类纤维随着回潮率的增加，其强度____________________。                 （A）

A.降低            B. 不变        C. 增加           D.以上都不对

8、织物拉伸断裂强力随试样长度增加而       。                                 （C）

A.增加            B. 不变        C. 降低           D.有可能增加，也有可能降低

9、一般情况下平纹织物的拉伸强力比缎纹织物的拉伸强力_____。                  （A）

A.大              B.小           C. 差不多         D.以上都不对

10、一般情况下平纹织物的撕破强力比缎纹织物的撕破强力_____。                 （B）

A.大              B.小           C.差不多          D.以上都不对

11、以下几种棉纱，捻度都是80捻/10cm，则加捻程度最大的是__________。             （C）

A.7tex             B.13 tex        C.28 tex           D.40S

12、棉纤维纵向形态特征具有  ____    。                                      （B）

A.鳞片            B.天然转曲     C.天然卷曲        D.横节竖纹

13、对于纯棉纱线，下列哪种纱最粗        。                                   （B）

A.10tex            B.32S          C.14.5tex          D.60S

14、某纤维在接近火焰时出现收缩，燃烧时有烧毛发味，据此可以判断该纤维不可能是    。                                                                （B）

A.牛奶纤维        B.桑皮纤维      C.羊毛纤维        D.大豆纤维

15、以下不属于再生蛋白质纤维的是          。                                   （C）

A. 牛奶纤维       B.大豆纤维      C.粘胶            D.玉米纤维

16、下列纤维中耐磨性最好的是           。                                     （C）

A.涤纶            B.腈纶          C.锦纶            D.棉

17、在变化斜纹中，组织飞数是常数的是    。                                  （D）

A.曲线斜纹        B.破斜纹        C.芦席斜纹        D.复合斜纹

18、四枚破斜纹又可以叫做      。                                            （A）

A.四枚不规则缎纹   B.四枚斜纹       C.山形斜纹缎纹   D.急斜纹

19、下列        不是双层组织。                                               （B）

A.管状组织         B.配色模纹组织   C.表里换层组织   D.接结组织

20、下列纤维中，耐酸耐碱性能最好的是_________。                                 （B）

A.涤纶             B.丙纶           C.维纶           D.锦纶

21、在其它条件相同的情况下，下列织物手感最柔软的是________。                （C）

A.平纹织物         B.斜纹织物       C.缎纹织物       D.重纬织物

22、长绒棉比细绒棉       。                                                   （A）

A.长而细           B.长而粗         C.短而细         D.短而粗

23、下列哪一个可以作为纤维线密度的直接指标。                                 （D）

A．特克斯       B．旦尼尔       C．英制支数     D．直径

24、60/30/10C/R/T混纺织物耐皂洗色牢度测试时，第一贴衬选择    ，第二贴衬选择____。 （C）

A.涤，棉           B.棉，涤         C.棉，粘胶       D.粘胶，棉

25、使用酒精灯时，酒精灯中酒精的量不要超过酒精灯容积的     ，并且酒精的量不少于         。                                                               （A）

A. 2/3、l/4          B. 1/3、l/4        C. 2/3、l/8        D. 2/5、l/6

26、测定织物上的游离甲醛含量常用              。                            （C）

A.气相色谱法         B.液相色谱法      C.分光光度法      D.薄层层析法

27、试管夹主要用于夹持试管，使用时夹在距试管口              。              （D）

A. 1/5处             B.试管口          C.1/2处           D.1/3处

28、绒类和地毯类织物测耐摩擦色牢度时选择              。                    （D）

A.圆形摩擦头        B.方形摩擦头     C.菱形摩擦头     D.矩形摩擦头

29、有“合成棉花”之称的纤维是指          。                                   （C）

A.粘胶              B.腈纶            C.维纶           D.芳纶

30、鳞片越少，卷曲越少的羊毛其缩绒性__________。                            （B）

A.越好              B.越差           C.与鳞片无关    D.不变

31、纺织品定量分析时，干燥重量用            。                                 （C）

A.箱内热称          B.箱外热称        C.箱外冷称      D.以上均可以

32、其他条件相同时，下列织物最轻的是       。                               （A）

A. 394×102      B. 306×306       C. 494×315        D.394×315

33、下列表示股线线密度的方法中，哪一个是不正确的？                            （D）

A.14 tex×2      B.（16tex+18tex）C.50/2公支       D.25S×2

34、65/35涤/棉混纺纱的公定回潮率是            。                             （A）

A.3.2%         B.4.3%          C.8.5%           D.0.4%

35、条样法测试织物的拉伸强力，其试样的工作尺寸一般是      。                （B）

A.200mm×60mm B.200mm×50mm  C.300mm×60mm   D.300mm×50mm

36、关于冲击摆锤法撕破强力的测定，下列说法不正确的是__________。            （D）

A.试样需切开（20±0.5）mm的切口   B.撕裂长度保持在（43±0.5）mm

C.每个方向至少重复试验5次         D.试样短边平行于经向的试样为“经向”撕裂试样

37、成品布料的布边宽度一般为        。                                      （C）

A. 2cm　            B.3cm　　           C. 1-1.5cm           D. 0.5-1cm

38、机织物的公制密度是指      宽度内的经纱或纬纱根数。                         （A）

A. 10cm         B. 5cm           C. 2cm          D. 1cm

39、纱线线密度测试通常采用          。                                         （D）

A.烘箱法       B.称重法         C.显微镜法       D.测长称重法

40、下列纤维中弹性最好的是______。                                            （D）

A.腈纶纤维     B.羊毛纤维       C.蚕丝           D.氨纶纤维

41、股线的强力比组成的单纱强力之和__________。                              （A）

A.大           B.小             C.差不多         D.以上均有可能

42、多套色大块面印花织物摩擦牢度的结果评定应以             来评级。          （B）

A.级数最高的效果                 B.级数最低的效果

C.介于与中间的效果               D.综合效果

43、标准大气的容差范围是             。                                    （A）

A.温度容差为±2°C，相对湿度容差为±4%

B.温度容差为±2°C，相对湿度容差为±3%

C.温度容差为±3°C，相对湿度容差为±4%

D.温度容差为±3°C，相对湿度容差为±3%

44、棉、麻及粘胶纤维在火焰中充分燃烧后，产生的灰烬颜色及性状为       。       （C）

A.松脆黑灰    B.黑褐色玻璃状硬球   C.少量灰白灰烬    D.黄褐色硬球

45、           是高强低伸型纤维。                                             （A）

A. 麻纤维     B. 羊毛纤维          C.棉纤维          D.丝

46、表示一批数据离散程度的指标是       。                                     （C）

A.断裂强度    B.重量偏差           C.变异系数        D.极差系数

47、机织物经纬密度不变，经纬纱越粗，织物的紧度__________。                   （A）

A. 越大       B. 越小              C. 不变           D. 不能确定

48、羊毛纤维是蛋白质纤维，             。                                     （C）

A.既不耐酸又不耐碱   B.比较耐碱不耐酸   C.比较耐酸不耐碱  D.既耐酸又耐碱

49、pH值测试中，结果以下面的           方法表示。                            （C）

A.三份水萃取液测得的pH值平均值

B.前两份水萃取液测得的pH值平均值

C.后两份水萃取液测得的pH值平均值

D.第一、第三份水萃取液测得的pH值平均值

50、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》规定，直接接触皮肤类织物上游离甲醛含量为            。                                                   （B）

A. ≤20mg/kg     B. ≤75mg/kg     C. ≤200mg/kg     D. ≤150 mg/kg

51、棉织物耐洗色牢度测试时，常用的肥皂(g/L)、无水碳酸钠(g/L)、时间(min)、温度(℃)的选择条件是     。                                                       （C）

A.5、0、30、40                  B.5、0、45、50

C.5、2、30、60                  D.5、2、30、95

52、耐汗渍色牢度的碱液每升中含有L一组氨酸盐酸盐      ，氯化钠       ，磷酸氢二钠十二水合物       ，且用 0.1mo1/L的氢氧化钠溶液调整试液pH 值至        。  （B）

A. 0.5g   5g   2.2g   8.0        B. 0.5g    5g   5g   8.0

C. 0.5g   5g   2.2g   5.5        D. 0.5g    5g   5g   5.5

53、耐日晒色牢度测试过程中，假如按照方法4进行，且客户要求检验牢度为4级，当    时，第一阶段结束。                                                          （C）

A. 4级蓝标达到灰色样卡3级    B. 3级蓝标达到灰色样卡4级

C. 4级蓝标达到灰色样卡4级    D. 3级蓝标达到灰色样卡3级

54、显微投影法是一种重要的定量分析方法，        混纺织物的定量分析一般采用该分析方法。

A.毛/涤       B.涤/粘        C.棉/麻       	D.毛/棉                     （C）

55、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》规定，B类产品pH值为       。（B）

A.4.0～7.5     B. 4.0～8.5     C.3.5～7.5     D.3.5～8.5

56、织物的（ B ）与织物厚度无关。

A.保暖性      B.标准回潮率   C.悬垂性     D.透气性

57、棉混纺织物可用下列哪种试剂来做定量分析____。                            （A）

A.75%硫酸     B.丙酮        C.80%甲酸    D.二甲基甲酰胺

58、根据《絮用纤维制品异味的测定》国家标准，对纺织产品进行异味测定时，应由____分别测试并做出评价，且应____结果一致为最终结果。                          （B）

A.2人，2人    B.3人，至少2人    C.3人，3人   D.4人，至少3人

59、在实验室的下列做法中正确的是____。                                      （D）

A.为了节约药品，用剩的药品应放回原试剂瓶

B.为了获得感性认识，可触摸药品或尝药品的味道

C.为了保护标签，倾倒试液时，手心不应接触标签

D.为了安全，给试管里的液体加热时，试管口不能朝着有人的方向

60、判断玻璃仪器已经洗净的标准，是观察器壁上____。                          （D）

A.附着的水能聚成水滴           B.附着的水能成股流下

C.一点水都没有附着             D.附着的水既不聚成水滴也不成股流下

61、五枚二飞经面缎纹织物的反面组织是______。                                （D）

A.五枚三飞经面缎纹             B.五枚三飞纬面缎纹

C.五枚三飞经面缎纹             D.五枚二飞纬面缎纹

62、利用织物密度分析镜测定织物的经纬密度时，要以两根纱线间隙的中央为起点，若不足0.25根时，则按____根计。                                                 （A）

A. 0           B. 0.25          C. 0.5            D. 1

63、吸水性很差，往往与棉纤维混纺，典型面料有“的确良”的是____。              （B）

A. 醋酯纤维    B. 涤纶纤维     C. 亚麻纤维      D. 羊毛纤维

64、目前市场上标为T400的弹性纤维本质上是一种______。                       （C）

A.氨纶         B.锦纶          C.涤纶           D.丙纶

65、麻纱织物组织是______。                                                  （A）

A. 平纹变化组织          B. 斜纹变化组织

C. 缎纹变化组织          D. 以上都不是

66、目前在国内标准体系中，下列描述正确的是____。                            （D）

A.标准包括强制性标准、推荐性标准和团体标准

B.推荐性标准分为国家标准和行业标准两大类

C.地方标准、企业标准、行业标准的技术要求可以低于强制性国家标准的相关技术要求 D.依法成立的社会团体可以制定团体标准

67、在国内，对于中小学生校服，下列说法正确的是___。                          （B）

A.对于甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料和异味，应符合GB18401-2010的A类要求

B.对于服装绳带方面按照GB31701-2015执行

C.耐干摩擦和湿摩擦色牢度达到3级即可

D.在校服直接接触皮肤的部分，其棉纤维含量标称值应不低于50%

68、哪种纤维会产生丝鸣现象。                                                （C）

A.棉        B.粘胶       C.丝        D.涤纶

69、下列说法中正确的是______。                                              （D）

A.长绒棉较细，因此纤维的强度低

B.用熔体纺丝加工合纤是因为不能用溶液纺丝

C.纤维都可以用来加工纺织品

D.羊毛纤维上的油汗能起到保护羊毛纤维的作用

70、斜纹组织中，当经、纬密度相同时，飞数=+1时，斜纹线角度为____。            （B）

A.60         B.45         C.30         D.75

71、“下接上”接结双层组织中的接结点在纹板图上面____。                        （A）

A.必须表示   B.不可表示   C.可表示也可不表示  D.以上三种答案均可以

72、下列哪一种布面疵点是不属于“三跳”疵点？                                 （C）

A.跳纱       B.跳花       C.跳洞         D.星跳

73、下面常用织物名称是通常以毛作为原料生产的品种是_____。                     （A）

A.凡立丁     B.的确良     C.塔夫绸       D.府绸

74、下列哪一种布面疵点不属于经向疵点？                                      （A）

A.稀密路    B.筘路       C.断经         D.断庛

75、以下纤维中断裂强度最小的是____。                                        （D）

A.棉        B.麻         C.蚕丝        D.羊毛

76、热塑性纤维的热定型温度要______玻璃化温度。                                （C）

A.低于      B.相等       C.高于        D.不能确定

77、测试单纱强力时，施加的预加张力一般是____，单位是cN。                    （C）

A.0.1×被测纱线的tex   B.1×被测纱线的tex   C.0.5×被测纱线的tex   D.2×被测纱线的tex

78、每筘齿穿入数与______工艺参数无关。                                       （B）

A.经纱密度   B.纬纱密度   C.织物组织   D.经纱特数

79、通常所用的CV值，实际上是____。                                          （A）

A.均方差系数    B.平均差系数 C.极差系数   D.以上答案都不是

80、女裤号型160/64A中64指什么?                                             （B）

A.成品裤的腰围为64 cm     B.人体的净腰围为64 cm

C.64没有具体的意思        D.都不是

81、以下几种棉纱，捻度都是80捻/10cm，则加捻程度最大的是__________。             （C）

A.7tex             B.13 tex        C.28 tex           D.40S

82、目前          的产量在合成纤维中是最多的。                               （C）

A. 涤纶、锦纶、粘胶               B. 涤纶、氨纶、腈纶

C. 涤纶、锦纶、腈纶               D. 腈纶、锦纶、氨纶

83、织物分析首先需要       。                                                 （B）

A. 测定经纬密度       B. 确定织物正反面、经纬向

C. 测算线密度         D. 原料鉴别

84、GB/T9994-2018《纺织材料公定回潮率》更新棉织物的公定回潮率为              （B）

A．8.0%      B．8.5%       C．7.5%     D．7%

85、GB31701-2015与GB18401-2010相比，增加了        技术要求的耐湿摩擦色牢度的强制要求。                                                                     （C）

A．A类       B．B类      C．A类和B类     D．A类、B类和C类

86、起毛起球视觉描述法评级中“表面中度起毛和（或）中度起球，不同大小和密度的球覆盖试样的部分表面”属        级。                                             （C）

A．1      B．2       C．3     D．4

三、填空题（每空1分）

1、化学分析法进行织物定量分析时，试验结果以 两次平行试验的平均值表示 ，若两次试验结果的绝对值差异大于  1%  ，应进行  第3份试样试验  ，试验结果以   3次试验平均值表示     。

2、在GB18401-2010中婴幼儿纺织产品是指年龄在36个月及以下的婴幼儿穿着或使用的纺织产品，其具体要求是甲醛含量≤20mg/kg，pH值4.0~7.5，耐干摩擦和耐唾液色牢度4级，其它3项色牢度3~4级，异味无，可分解致癌芳香胺染料禁用。

3、试样经定性为涤/棉混纺产品，若想采用化学试剂进一步定量，一般选择 75%硫酸 试剂；若为真丝/羊毛混纺产品，一般选择 75%硫酸 试剂；若为腈纶/锦纶混纺产品，一般选择 80%甲酸 试剂。

4、条样法是指  试样的整个宽度全部被夹持   在规定尺寸的夹钳中的一种织物拉伸试验。

5、抓样法是指  试样宽度的中央部分被夹持   在规定尺寸的夹钳中的一种织物拉伸试验。

6、纺织品厚度是指对纺织品施加规定压力的两参考板间的垂直距离。

7、织物按照加工方法不同，大致可分为   机织物  、  针织物   和   非织造织物   三种。

8、织物耐摩擦色牢度测试中，摩擦的动程是_104±3mm_，摩擦布在摩擦头上应确保摩擦布的经向与摩擦头的运行方向一致。

9、纺织品甲醛的测定中，从样品上应取两块试样剪碎，称取1g，但甲醛含量过低，增加试样量至2.5g。

10、利用不同颜色的经纬纱线与织物组织相配合，在织物表面能构成各种不同的花形图案，称之谓  配色模纹  。配色模纹循环的大小等于色纱循环与组织循环的  最小公倍数 。

11、耐摩擦色牢度的评定一般采用与标准灰色样卡比较法。灰色样卡分   变色灰色样卡        和   沾色灰色样卡 。两种样卡均为   五级九档制   ，数字越大表示  色牢度越好   。

12、织物规格为14×14×472×267.5，其每个数字的含义是  经纬纱线密度为14tex，经密472根/10cm,纬密267.5根/10cm   。

13、织物水洗尺寸变化检测时，干燥方式有   悬挂晾干 、  滴干  、 摊平晾干 、 平板压烫  及翻滚烘干和烘箱烘燥等。

14、纱线线密度不匀测试的方法有  切断称重法 、 目光检验法 、 电容式条干均匀度仪试验法   。

15、纱线的捻向分为  Z捻  和  S捻  ； 一般单纱为  Z捻  ；股线为  S捻  。单纱捻度测试用  退捻加捻法  ；股线捻度测试用  直接退捻法 。36tex，56捻/10cm的纱线其捻系数为            336             。

16、测试机织物经纱或纬纱的密度，若起点位于两根纱线中间，终点位于最后一根纱线上，不足0.25根的  不计  ，0.25-0.75根作  0.5  根计，0.75根以上作  1  根计。

17、按标准的执行方式，GB18401是  强制性国家 标准；FZ/T01057是 推荐使用的纺织行业 标准。

18、纺织品pH值测试时，国标规定取样重量为 2g  ，取样  3  份，萃取时间  1h  ，温度为  室温 ，为了测试数据的稳定性，一般多选用0.1mol/l的氯化钾溶液来萃取。

19、常用绉织物的构成方法有： 增点法 、 纱线移绘法 、 调整纱线顺序法 、 旋转法等。

20、根据经纬纱配置情况，重组织可分为 经二重 与  纬二重 两大类。

21、吸湿使大多数纤维随着回潮率的增加而强力下降，其中   粘胶纤维  最为突出。棉麻等天然纤维素纤维的强力随着回潮率的上升而  上升 。

22、纺织材料进行预调湿的目的，是为了消除因_ 吸湿滞后性	所造成的误差。

23、粘胶纤维相比棉纤维其吸湿能力  高  。

24、若织物经纬密度不变而经纬纱特克斯减小，透气率  上升  。

25、在GB31701-2015中，指明婴幼儿纺织品为  3岁以内（36个月），一般适用身高为≤100cm，儿童纺织品则分成3-7岁和7-14岁两段。

26、在GB/T33734-2017中对于产品内在质量的安全性作要求时，明确指出功能性绳带不应超过230mm，装饰性绳带长度不应超过180mm，可成圈绳带的周长不应超过360mm。

27、在纺织品中异味主要有霉味、高沸程石油味、芳香烃味和鱼腥味等。

28、对于牛仔服装，在FZ/T81006-2017中指出其耐磨性采用马丁代尔法进行测试，并以至少出现两根独立的纱线完全断裂为止。

29、府绸的经纬密度比一般平纹织物 大_，其织物表面具有经纱凸起部分所形成的 菱 形颗粒。

30、在新版的GB/T2660-2017《衬衫》中明确指出撕破强力测试采用冲击摆锤法。

31、新版GB/T9994-2018《纺织材料公定回潮率》更新毛织物的公定回潮率为15%、莫代尔纤维公定回潮率为13%、莱赛尔纤维公定回潮率为13%

32、GB/T11951-2018《天然纤维  术语》已于2018年2月6日发布，将于2018年9月1日实施

33、纺织标准室室内环境要求湿度65%,温度200C

34、纺织品的  酸碱度  通畅用pH值表示。纺织品pH值测试的原理是：在室温条件下，用

带玻璃电极的pH计    测定纺织品   水萃取液   的pH值。

35、织物具有   长   、   宽    、    厚   、   重    四个方面的量度。

四、作图题

1、制织Rj=Rw=4的半线斜纹织物，能供选择的较合理的组织有几种？说出它们的名称，并画出组织图（4分）。

答：可供选择较合理的组织有两种，分别是2/2右斜纹和3/1右斜纹。（回答2分，组织图2分） 组织图如下：

图1

2、作出，基础组织为斜纹的经山形斜纹的上机图（4分）。

答：

图2

3、请以三上一下右斜纹为表组织，一上三下右斜纹为里组织，做出经二重组织上机图（4分）。

图3

4、试作府绸织物的上机图，用综的数量分别为：（1）2片8列；（2）4片8列  （6分）

答：一个图3分，合计6分。上机图见图4。

（1）                             （2）

图4

5、已知配色模纹，求作色纱排列及可能的组织图，并分别给予命名。（10分）

答：如图5所示，命名略。（色纱排列与四种组织各2分）

图5

6、画出2/2斜纹为表面组织、1/3斜纹为里组织，经纱排列比为1:1的经二重组织上机图。（10分）

答：表面组织、里组织各2分，完整上机图6分，具体见图6。

图6

7、试绘作Rj=Rw=8的透孔组织上机图。（10分）

答：如图7所示。（组织图4分，穿综图2分，穿筘图2分，纹板图 2分）

图7

8、已知表组织为3/3右斜纹，里组织为2/1右斜纹，表、里经纬纱排列比均为2:1，试作“下接上”接结双层组织的上机图。（10分）

答：上机图如图8所示，组织图4，穿综图2分，穿筘图2分，纹板图2分。

图8

9、表里换层双层织物纹样图如下图所示，A区为甲经、甲纬交织的平纹在表层，乙经、乙纬交织的平纹在里层，B区为甲经、甲纬交织的平纹在里层，乙经、乙纬交织的平纹在表层。织物的成品密度为：经密400根/10cm，纬密为300根/10cm，表里经与表里纬的排列比为1：1，绘制该双层组织的组织图（10分）。

答：

图9

五、问答题

- 1、机织物分析的步骤有哪些？ （10分）

答：（1）取样                （1分）  （2）确定织物的正反面       （1分）

（3）确定织物的经纬向    （1分）  （4）分析织物组织及色纱配合 （2分）

（5）测定织物的经纬密度  （1分）  （6）测定经纬纱缩率         （1分）

（7）鉴别经纬纱原料      （1分）  （8）测算经纬纱线密度       （1分）

（9）测算织物重量        （1分）

2、织物光泽是指？在织物设计中为了使织物表面光滑，在纱线选用上应如何处理？（6分）

答：织物光泽是评价织物外观质量的一项重要内容，是指织物在一定的背景与光照条件下，织物表面的光亮度以及与各方向的光亮度分布的对比关系和色散关系的综合表现。取决于织物表面的反射光及光强分布。

为使织物表面光滑，经纬纱可采取不同的捻向，使表面反光一致，光泽较好。所选用的纱线毛羽少、捻度高、结构紧致，可使织物正反射光强，织物表面光滑。

3、上机图的组成及各部分在上机织造时代表什么图解？（4分）

- 答：组织图是表示织物组织中经纬纱浮沉规律的图解

- 穿综图是表示组织图中各根经纱穿入各页综片顺序的图解

- 穿筘图是表示每一个筘齿穿入的经纱根数的图解

- 纹板图是表示控制综框运动规律的图解

4、依据GB1103.1-2012，在锯齿加工细绒棉品质检验中需要检验的指标有哪些？（4分）

- 答：颜色级检验、轧工质量检验、长度检验、马克隆值检验、异性纤维含量检验、断裂比强度检验、长度整齐度指数检验。

- 简要分析影响织物拉伸强力测试结果的主要因素有哪些？（5分）

答：（1）试验方法（如条样法、抓样法）；

（2）仪器设备；

（3）试验参数（如隔距、拉伸速度、预加张力）；

（4）试验条件（温、湿度）；

（5）试验操作（规范性）。

6、简述混纺产品定量分析（化学分析法）的一般步骤（以两组分为例）（5分）

答：（1）取样（2份，每份不小于1g）；  （2）预处理；

（3）烘干，精确称重；（4）溶解（选择某一种溶剂，溶解试样中某一组分）；

（5）剩余组分烘干，精确称重；     （6）结果计算。

7、简述织物上游离甲醛含量测试的基本原理（4分）

答：织物上游离甲醛含量测试常采用水萃取法，试样在40°C水浴中萃取一定时间，萃取液用乙酰丙酮显色后，在412nm波长下，用分光光度计测定甲醛的吸光度，并对照标准甲醛工作曲线，计算出样品中甲醛的含量。

8、测试织物拉伸断裂强力时，何为钳口断裂？当出现钳口断裂时，应如何处理？（5分）

答：如果试样在距钳口5mm以内断裂，则作为钳口断裂。（1分）

当5块试样试完毕，若钳口断裂的值大于最小的“正常值”可以保留，如果小于最小的“正常值”，应舍弃，另加试验以得到5个“正常值”；如果所有的试验结果都是钳口断裂，或得不到5个“正常值”，应报告单值，钳口断裂结果应在报告中注明。（4分）

9、简述进行纺织品回潮率测定时，烘箱法和电测法的优缺点。（4分）

答：烘箱法是直接测定法，适应范围广，测试结果精确，但时间长、耗电大。

电测法是间接测定法，测试快速，携带方便，但仪器有专一性，影响因素较多。

10、简要分析影响织物撕破强力的主要因素有哪些？（10分）

答：分为内在因素和外在因素。

（1）内在因素（织物本身性质）：纱线性质，纱线自身强力好，撕破强力也较好；织物组织，组织不同，交织点数不同，纱线能做相对移动的程度也不同，一般在其他条件相同下，交织点数越多则撕破强力越小；织物织缩，总体上织物的织缩较大，则撕破强力较大；织物经纬密度，一般在其他条件相同下，经纬密度均低的织物撕破强力较大；织物后整理，一般经后整理后织物撕破强力下降。

（2）外在因素（试验条件）：试样尺寸，梯形撕破中，切口第一根纱线长度越长撕破强力越大，倾角越小，撕破强力越大；撕破速度，一般梯形撕破随速度增加而提高，单缝撕破随速度增加而降低；温湿度条件，会影响纱线本身断裂强度和伸长率，从而影响织物撕破强力。

11、如何测定机织物经纬纱的缩率？（10分）

答：（1）在样品上标记5个长方形试样，其中2块试样的长度方向沿样品的经向，3块试样的长度方向沿样品的纬向。裁剪试样，试样的长度至少为在试样夹钳内长度的20倍，宽度至少含有10根纱线。（3分）

（2）用分析针轻轻地从试样中部拨出最外侧的一根纱线，在两端各留下约1cm仍交织着。从交织的纱线中拆下纱线的一端，尽可能握住端部以免退捻，将该头端夹入伸直装置的一个夹钳，使纱线的头端和基准线重合，然后闭合夹钳。从织物中拆下纱线的另一端，用同样方法把它夹入另一夹钳。使两只夹钳分开，逐渐达到选定的张力。测量并记录两夹钳间距离，作为纱线的伸直长度。（4分）

（3）对每个试样测定10根纱线，计算平均伸直长度，计算织缩率。（3分）

12、为什么粘胶纤维的吸湿能力大于棉，合成纤维的吸湿能力低于天然纤维？（8分）

答：棉和粘胶纤维，虽然它们都含有羟基，但由于棉纤维的结晶度为70％左右，而粘胶纤维仅30％左右，所以粘胶纤维的吸湿能力比棉纤维高得多。

纤维内的孔隙越多越大，水分子越容易进入，毛细管凝结水增加，使纤维吸湿能力越强。粘胶纤维结构比棉纤维疏松，粘胶纤维吸湿能力远高于棉，这也是原因之一。合成纤维含有亲水基团不多，所以吸湿性都较低。

13、接结组织的接结方法有哪几种，绘图说明其特点？（10分）

答：每答出一种得1分，每画出一个图得1分（图略）

（1）“下接上”接结组织，在织表层时，里经提起与表纬交织构成接结

（2）“上接下”接结组织，在织里层时，表经下降与里纬交织构成接结

（3）联合接结法：在织表纬时，里经提起与表纬交织，在织里纬里，表经下降与里纬交织共同构成接结。

（4）接结经接结法：采用附加的接结经与表里纬交织，把两层织物连接起来

（5）接结纬接结法：采用附加的接结纬与表里经交织，把两层织物连接起来

14、已知一种纱线由羊毛纤维和棉纤维混纺而成，由于要检验此种产品各种纤维含量对纱线性能的影响须分析此纱线中羊毛和棉纤维的组分比例，试验中先对混合纤维进行预处理，处理后的重量为28克，然后采用次氯酸钠溶液对混合纤维进行处理，然后对不溶纤维进行干燥称重，重量为19克，已知重量修正系数D 棉纤维=1.03，D羊毛=0.985，试求在公定回潮率下两种纤维的百分含量。（棉的公定回潮率取8.5%，羊毛的公定回潮率为15%）（10分）

答：根据题意可以知道被溶解的为羊毛纤维，不溶纤维维棉纤维

棉纤维净干百分含量=100*溶解后棉纤维干重*棉纤维重量修正系数/预处理后重量=100*19*1.03/28=69.89

羊毛纤维净干百分含量=100-69.89=30.11

公定回潮率下棉纤维含量=（棉纤维净干百分含量（1+棉公定回潮率）/（棉纤维净干百分含量（1+棉公定回潮率）+羊毛纤维净干百分含量（1+羊毛纤维公定回潮率）））*100=68.7

公定回潮率下羊毛纤维含量=100—68.7=31.3

15、鉴别纱线原料的方法有几种？尝试用最简单的方法鉴别出棉纱、毛纱、粘胶丝、涤纶丝？（6分）

答：方法——手感目测法、燃烧法、显微镜法、化学溶解法等（2分）

用显微镜鉴别上述四种纱线比较简易、可靠，将纱线退捻成单纤维状态时，在显微镜下观察纤维的纵向形态，表面有天然转曲的是棉纤维，有鳞片的是毛纤维，有条纹的是粘胶，平滑的是涤纶。（4分）